РУКОВОДСТВО

по определению адгезионной прочности 
изоляционных покрытий адгезиметром АМЦ

Подготовка к отслаиванию

- Стальным ножом вырезать полосу защитного покрытия шириной от 10 до 40 мм (с погрешностью не более 0,25 мм) в зависимости от ожидаемой величины его адгезионной прочности. Для этого следует пользоваться мерительным инструментом или шаблоном. (Необходимо следить за тем, чтобы покрытие было прорезано ножом до металлической поверхности. В случае отслаивания заводского покрытия толщиной 1,5-3,0 мм и более рекомендуется прорезать покрытие дополнительно (отступив от полосы с обеих сторон 2-3 мм) и удалить образовавшиеся две узкие полоски покрытия, см. рис. 1).

Рис.1. Вырезание полоски покрытия для отслаивания.

- Ножом приподнять конец вырезанной полосы покрытия и осторожно ("подрезая" адгезив, если это необходимо) отслоить полоску от трубы длиной 4-5 см и закрепить в захвате прибора по подходящему варианту (см.рис.2). (При "подрезании" полоски покрытия нож следует держать с наклоном 45-60( к поверхности, стараясь не порезать пленку-основу покрытия или полиэтиленовый "несущий" слой).

|  | При отслаивании покрытия толщиной 0,4-0,7 мм с высокой величиной адгезионной прочности. (Отслаивание под углом 180(). |
| --- | --- |
|  | При отслаивании покрытия толщиной 0,8-1,5 мм (Отслаивание под углом 180(). |
|  | При отслаивании покрытия заводского нанесения толщиной свыше 1,5 мм – (напыленный, экотрудированный полиэтилен с термоплавким: адгезивом. (Отслаивание под углом 90(). |

Pиc.2. Рекомендуемые схемы закрепления полосы покрытия в зажиме.

- Подсоединить зажим к крюку адгезиметра.

Проведение измерений

- Включить адгезиметр нажатием кнопки "I/O". При этом прибором издает короткий звуковой сигнал и на табло появляется надпись 
"-Ад-" ("Адгезиметр");

- Повторно нажать кнопку "I/O". При этом прибор автоматически производит коррекцию нуля и на табло появляются "-000-". Прибор готов к измерениям.

Внимание!

1) Если Вы используете прибор в горизонтальном, наклонном или в вертикальном положении, то и коррекцию нуля (нажатие кнопки "I/O") необходимо производить в этом же положении.

2) Если в память прибора Вами были введены ранее соответствующие значения параметров (to – время ожидания, необходимое оператору для выхода на стационарный режим отслаивания; tn – продолжительность отслаивания, ПОР – порог срабатывания, т.е. усилие отслаивания, при превышении которого прибор накапливает информацию для определения величины адгезионной прочности), то прибор готов к измерениям. В противном случае в память прибора необходимо ввести параметры to, tn, ПОР.

- Приложить (только за ручку!) к прибору тянущее усилие и начать отслаивать покрытие.

- Отслаивание следует производить равномерно, без рывков или остановок, с постоянной скоростью.

Скорость отслаивания (Vomc) можно определить как частное от деления длины (в мм) отслоенного участка покрытия (L) на величину продолжительности (заданной ранее) отслаивания tn (в мин.).

Vomc = L/tn   (мм/мин)

Пример: L = 15 мм, tn = 20 сек., V = (15) : (20/60) = 45 мм/мин)

Внимание!

В процессе отслаивания покрытия происходит:

1) Постоянная регистрация на индикаторе текущего значения прилагаемого усилия:

2) По достижении приложенного усилия равного по величине значению ПОР, которое Вами было задано ранее, то прибор издает непрерывный звуковой сигнал в течение (заданного ранее) времени to;

3) По истечении времени ожидания (to) адгезиметр приступает к накоплению поступающей информации (о приложенном усилии) и ее статистической обработки, которая осуществляется в течение заданной продолжительности отслаивания (tn);

4) Отсчет продолжительности отслаивания (tn) начинается сразу после окончания звукового сигнала.

- Проводить отслаивание необходимо до момента короткого щелчка прибора и появления на индикаторе минимального значения усилия отслаивания. Это означает, что измерение закончено.

- Записать показания минимального значения усилия отслаивания. При этом минимальное значение усилия сопровождается мерцанием курсора на нижнем горизонтальном сегменте в старшем знаке индикатора.

- Нажать кнопку ">O<". При этом на индикаторе высвечивается среднеинтегральное значение усилия отслаивания покрытия (и мерцает средний сегмент в старшем разряде индикатора).

- Нажать вновь кнопку ">O<". При этом высвечивается максимальное значение приложенного усилия и мерцает верхний сегмент в старшем разряде индикатора.

Внимание!

1) Повторным нажатием кнопки ">O<" из памяти прибора можно многократно вызвать на табло минимальное, среднеинтегральное и максимальное значение усилия отслаивания.

2) По прошествии 60 с прибор отключается самостоятельно.

- Определить значение величины  адгезионной прочности покрытия (А) с учетом показаний прибора и ширины отслаиваемой полосы.

А = P/d,

где Р – среднеинтегральное значение усилия отслаивания

полосы покрытия (кгс), d – ширина полосы (см).

- После отслаивания и записи результатов нажать на кнопку "I/O". При этом прибор удаляет из памяти всю информацию, автоматически осуществляет коррекцию нуля (высвечивает "-000-") и вновь готов к работе.

- При повторном нажатии кнопки "I/O" прибор отключается. По прошествии 60 с прибор также отключается автоматически.

ЗАО «Инновационный центр новых технологий»

Тел./факс (095) 530-9911  (  www.icnt.ru  (  E-mail: icnt@icnt.ru